	[image: image1.png]



	ЦЕМЕНТ

Портландцемент ПЦ400 Д0


Назначение 

Цемент общестроительного назначения без минеральных добавок. 

Применяется для изготовления бетонов, растворов, сухих строительных смесей, строительных изделий.

Технические характеристики 

	Минеральные добавки
	отсутствуют

	Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток
	400 кг/см2

	Удельная поверхность 
	Не менее 280 м2/кг

	Нормальная густота цементного теста
	24,5-26,0%

	Наличие признаков ложного схватывания
	Нет 

	Группа по эффективности пропаривания
	I

	Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	Не более 370 Бк/кг

	Гарантийный срок хранения
	60 суток

	Упаковка
	50 кг


	ГОСТ 10178-85

ГОСТ 30515-97


Изготовитель: ЗАО «Керамзит», г.Рязань

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-36-53

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru
