	[image: image1.png]



	Смесь сухая 

известково-карбонатная для штукатурных и кладочных работ




Назначение 

Смесь сухую известково-карбонатную (СИКШС) применяют для изготовления штукатурных и кладочных растворов. Улучшает удобоукладываемость строительных растворов, ускоряет их твердение, повышает механическую прочность, ускоряет сушку штукатурки, обеспечивает прочное сцепление раствора с поверхностью

Способ применения

Для внутреннего штукатурного раствора необходимо затворить в 1 л воды 1 кг СИКШС, выдержать 24 часа. Хорошо перемешать. На 1, 4 л полученного раствора добавить 2,5 кг песка. При необходимости добавить воды. Можно добавить 0,1 кг цемента. При штукатурке карнизов и потолков на 1 л раствора добавить 100 г полуводного гипса или алебастра. Использовать полученный раствор необходимо в течение 30 минут.

Для наружной штукатурки требуется применять сложные цементно-известковые составы. Раствор готовится в той же последовательности. На 1,4 л литра раствора СИКШС добавить 0,5 кг цемента и 5 кг песка. Перемешать. При 3-х слойной штукатурке первый слой наносить из жидкого раствора, второй слой из более густого раствора, третий слой для чистой затирки – из более жирного раствора.

Для кладочных растворов 1 кг СИКШС затворить 0,5-0,7 л воды. В хорошо перемешанное тесто добавить 2-2,5 кг цемента и 9 кг песка.

Технические характеристики 

	Содержание активных СаО+MgО, % по массе
	30-32%

	Тонкость помола (остаток на ситах с сеткой), %

      №063

      №008
	Не более 1

Не более 15

	Объемная масса, кг/м3
	670-700

	Упаковка
	30 кг


	[image: image2.png]



	Внимание!

Не давать детям. 

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. 

Во время работы использовать перчатки.


	ТУ 5744-001-04002071-99
	[image: image3.png]





Изготовитель: ОАО «Щуровский комбинат стройдеталей»

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-36-53

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru
