	[image: image1.png]



	Керамзитовый гравий

(керамзит)

фракция 10-20 мм


Назначение 

Приготовление конструкционно-теплоизоляционных бетонов, применяемых для изготовления полов, блоков, панелей. Теплоизоляционные и звукоизоляционные засыпки (по кровле, перекрытию, теплосети, фундаменту).

Технические характеристики 

	Фракция
	10-20 мм

	Марка по насыпной плотности
	450-500 кг/м3

	Марка по прочности
	П75-П100

	Теплопроводность
	0,097-0,112 Вт/м(оС

	Водопоглощение
	Не более 20%

	Морозостойкость
	F25

	Упаковка
	60 литров; возможна поставка навалом


	ГОСТ 9757-90


Изготовитель: ЗАО «Керамзит», г.Рязань

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-36-53

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru
