	[image: image1.png]



	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ

“ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М200”


Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ
Назначение 

Применяется для оштукатуривания стен, потолков и других поверхностей под покраску, шпаклевание, оклейку обоями; для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов, ремонта бетонных и кирпичных стен, обработки швов при монтаже.

Состав

Портландцемент, песок кварцевый фракционированный

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, масляных, битумных пятен, а также от краски и побелки. Основание необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо» в 1-2 слоя, а сильно впитывающие основания в несколько слоев.
Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного раствора. На 1 кг сухой смеси требуется 0,20 - 0,24 л воды (на 1 мешок 50 кг -  10-12 л воды). Дать раствору отстояться 5 минут и повторно перемешать. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 120 минут.
Технические характеристики 

	Температура работ
	+5..+30 оС

	Количество воды на 1 кг сухой смеси
	0,20-0,24 л

	Марка по подвижности
	Пк3

	Толщина слоя 
	5-20 мм

	Жизнеспособность
	120 мин

	Расход сухого материала при слое 1 мм
	1,5-1,7 кг/м2

	Прочность на сжатие
	200 кг/см2

	Морозостойкость
	F35

	Срок хранения
	6 месяцев

	Упаковка
	25 и 50 кг


	[image: image2.png]



	Внимание!

Смесь содержит цемент. Раздражает глаза и кожу.

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. 

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. 

Во время работы использовать перчатки.


	ГОСТ 28013-98
	[image: image3.png]





Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-36-53

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№77.01.03.574.П.08458.04.4 от 16.04.04

