|  | #### КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ # “ КОНСТАНТА®-БАССЕЙН” |
| --- | --- |

Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ

Назначение

Клей предназначен для облицовки кафельной и керамической плиткой, природным камнем открытых резервуаров для воды, бассейнов; терасс и балконов. Пригоден для облицовки фасадов. Можно использовать по поверхностям, облицованным старой керамической плиткой. Обладает высокой степенью водо- и морозостойкости.

## Состав

Портландцемент, фракционированные заполнители, Комплекс водоудерживающих, гидрофобизирующих  и полимерные добавки.

## Подготовка основания

Поверхность основания должна быть прочной, сухой и очищенной от пыли, масляных битумных пятен, а также от краски и побелки. Сильно впитывающие воду поверхности необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо».

## Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного раствора. На 1 кг сухой смеси требуется 0,19 - 0,23 л воды (на 1 мешок 4,75 – 5,75 л. воды). Время перемешивания не менее 5 минут. Раствор выдержать 5-10 мин и перемешать вторично. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2 часов.

### Порядок работы

На подготовленную поверхность кельмой или шпателем нанести клей равномерным слоем толщиной 2-6 мм. Затем зубчатым шпателем разровнять раствор. Плитку необходимо уложить на раствор в течение 10 минут после его нанесения на поверхность. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после ее укладки. Затирку швов выполнять не ранее, чем через 24-48 ч. Очистить швы под затирку необходимо сразу после укладки плитки Эксплуатационная прочность клеевого соединения достигается через 3 суток.

Технические характеристики

| Температура работ | +5..+30°С |
| --- | --- |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,19-0,23 л |
| Марка по подвижности | Пк3 |
| Толщина слоя | 2-6 мм |
| Открытое время | 10 минут |
| Корректировка плитки | 10 минут после укладки |
| Жизнеспособность | 120 мин |
| Расход сухого материала при слое 1 мм | 1,3-1,5 кг/м2 |
| Прочность на сжатие | 150 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 7 кг/см2 |
| Морозостойкость | F75 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 25 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы необходимо использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и рук |
| --- | --- |

Для изготовления сухой смеси используются материалы I класса по удельной эффективной активности ЕРН

(Аэфф до 370 Бк/кг)

| ТУ 5745-001-53900726-003 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 50.99.02.574.П.025780.12.06 от 15.12.2006 г.