	[image: image1.png]



	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ
“ КОНСТАНТА®-ГРАНИТО”


Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ по особо сложным поверхностям.

Назначение 

Клей предназначен для облицовки плиткой из природного камня (гранит, мрамор), керамогранита, крупногабаритной кафельной и керамической плиткой стен и полов из кирпича и бетона, также других поверхностей оштукатуренных цементными и гипсовыми растворами. Можно использовать по поверхностям, облицованным старой керамической плиткой. Клей пригоден для ремонтных и отделочных работ, как внутри зданий: в ванных, туалетных, душевых и кухонных комнатах, так и для наружных работ по особо сложным поверхностям при облицовке балконов, веранд, откосов. Обладает высокой степенью водо- и морозостойкости.
Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, масляных, битумных пятен, а также от краски и побелки. Основание необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо» в 1-2 слоя, а сильно впитывающие основания в несколько слоев.
Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного раствора. На 1 кг сухой смеси требуется 0,19 - 0,23 л воды (на 1 мешок 4,75 – 5,75 л воды). Дать раствору отстояться 5 минут и повторно перемешать. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 120 минут.
Порядок работы

На подготовленную поверхность кельмой или шпателем нанести клей равномерным слоем толщиной 2-15 мм. Затем зубчатым шпателем разровнять раствор. Плитку необходимо уложить на раствор в течение 20 минут после его нанесения на поверхность. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после ее укладки. Затирку швов выполнять не ранее, чем через 24 часа. Эксплуатационная прочность клеевого соединения достигается через 3 суток.
Технические характеристики 

	Температура работ
	+5..+30 оС

	Количество воды на 1 кг сухой смеси
	0,19-0,23 л

	Марка по подвижности
	Пк3

	Толщина слоя 
	2-15 мм

	Открытое время
	10 мин

	Корректировка плитки
	10 минут после укладки

	Жизнеспособность
	120 мин

	Расход сухого материала при слое 1 мм
	1,3-1,5 кг/м2

	Прочность на сжатие
	150 кг/см2

	Прочность сцепления с основанием
	10 кг/см2

	Морозостойкость
	F75

	Срок хранения
	6 месяцев

	Упаковка
	25 кг


	[image: image2.png]



	Внимание!

Смесь содержит цемент. Раздражает глаза и кожу.

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. 

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. 

Во время работы использовать перчатки.


	ТУ 5745-001-53900726-003
	[image: image3.png]





Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-36-53

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.01.03.574.П.029704.08.05 от 24.08.05
