|  | #### КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ # “ КОНСТАНТА®- УНИКАЛЬНЫЙ” |
| --- | --- |

Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ

по особо сложным поверхностям

Назначение

Клей предназначен для облицовки кафельной и керамической плиткой, природным камнем стен и полов из кирпича и бетона, также других поверхностей оштукатуренных цементными и гипсовыми растворами. Можно также использовать по поверхностям, облицованным старой керамической плиткой. Клей пригоден для ремонтных и отделочных работ, как внутри зданий: в ванных, туалетных, душевых и кухонных комнатах, так и для наружных работ по особо сложным поверхностям при облицовке балконов, веранд, откосов. Обладает высокой степенью водо- и морозостойкости.

## Состав

Портландцемент, фракционированный песок, пластифицирующие, модифицирующие и водоудерживающие добавки фирмы "Bayer", "Wacker" (Германия).

## Подготовка основания

Основа должна быть сухой, твердой, очищенной от грязи, пыли, красящих и замасливающих веществ. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо».

## Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного раствора. На 1 кг сухой смеси требуется 0,20 - 0,25 л воды (на 1 мешок 5,0 - 6,3 л воды). Время перемешивания не менее 5 минут. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 120 минут.

### Порядок работы

На подготовленную поверхность нанести клей равномерным слоем с помощью гладкой терки. Затем зубчатым шпателем разровнять раствор. Плитку необходимо уложить на раствор в течение 20 минут после его нанесения на поверхность. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после ее укладки. Затирку швов выполнять не ранее, чем через 24 часа. Эксплуатационная прочность клеевого соединения достигается через 3 суток.

Технические характеристики

| Температура работ | от +5 до +30°С |
| --- | --- |
| Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,25 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-5 мм |
| Расход сухого материала при слое 1 мм | 1,3-1,5 кг/м2 |
| Жизнеспособность раствора | 120 мин |
| Открытое время | 10 мин |
| Корректировка плитки после укладки | 10 мин |
| Прочность на сжатие | 150 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 5 кг/см2 |
| Морозостойкость | F50 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 25 кг; 3 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |  |
| --- | --- | --- |
| ТУ 5745-001-53900726-003 |  |  |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.01.03.574.П.08458.04.4 от 16.04.04

Сертификат соответствия в системе Мосстройсертификация

№RU.МСС.176.643.2.ПР.3.7617 от 29.01.2004 г.