	[image: image1.png]



	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

“КОНСТАНТА®-АЛЕБАСТР”


Для внутренних высококачественных ремонтных работ.

Назначение 

Используется для заделки трещин, сколов, отверстий, углублений и других дефектов поверхностей. Обработанные поверхности пригодны для окраски и оклейки любыми покрытиями.
Состав

Гипс строительный Г-5

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпают в емкость с чистой водой (на 1 кг сухой смеси 0,3-0,4 л воды) и перемешивают в течение 1-2 минут до получения однородной массы. Приготовленная порция раствора должна быть использована в течение 7 минут. 

Порядок работы

Наносить и выравнивать приготовленный раствор удобно стальным шпателем. Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от 0°С до +30°С. Высохший слой при необходимости хорошо шлифуется абразивным материалом.

Технические характеристики 

	Цвет
	серый

	Температура работ
	от 0 до +30 оС

	Количество воды затворения
	0,3-0,4 л/кг

	Время потребления
	7 минут

	Время начала схватывания
	не ранее 6 мин

	Время конца схватывания
	не позднее 20 мин

	Прочность на сжатие
	50 кг/см2

	Срок хранения
	6 месяцев

	Упаковка
	35 кг


	[image: image2.png]



	Внимание!

Не давать детям. 

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. 

Во время работы использовать перчатки.


	ГОСТ 125-79
	
[image: image3.png]BIEZREIRN






Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”
Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru
_1235305012

