|  | БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ (толщина слоя от 5 до 50 мм) # “КОНСТАНТА®-ПЛАНО ГРЕСО” |
| --- | --- |

Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ.

Назначение

Применяется для финишного выравнивания бетонных полов в жилых помещениях и общественных с нагрузкой на пол до 200 кг/см2 с последующим креплением напольных покрытий (керамической плитки, текстильных ковров, пластиковых покрытий, линолеума, паркета). Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

## Подготовка основания

Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. Основание должно быть очищено от пыли, масел, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления смеси с основой. Большие перепады уровня желательно выровнять с помощью выравнивающей смеси (стяжки) «Константа-Нивелир». Не менее чем за 4 часа до работы поверхность должна быть обработана грунтовкой «Константа-Фондо». Очень пористые и сухие поверхности необходимо обработать дважды.

## Приготовление раствора

Требуемое количество сухой смеси с помощью бетономешалки, миксера или электродрели со специальной насадкой тщательно смешать с чистой водой до получения однородной массы. На 1 кг сухой смеси требуется 0,20-0,22 л воды. В отмеренное количество воды постепенно при перемешивании вносят сухую смесь. Через 5 мин раствор перемешать повторно. Приготовленная порция растворной смеси должна быть использована в течение 30 минут. Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5° до +30° С.

### Порядок работы

Раствор разливается по полу полосами шириной 50-80 см и при необходимости распределяется для лучшего выравнивания широким шпателем или правилом. Выравнивание поверхности должно производиться за один прием без перерывов. Большие помещения следует разделять на несколько секторов.  Во время заливки, и  в течение одной недели после окончания работ, температура основания и помещения должны быть не ниже +10°С. В течение 3 дней после заливки рекомендуется периодически увлажнять пол. Необходимо избегать сквозняков в ходе работы и в последующие 24 часа. Возможность хождения по полу через 8 часов. Устройство керамической облицовки через 3 дня, крепление напольного покрытия через 5-7 дней. Номинальную прочность  пол приобретает через 28 дней.

Технические характеристики

| Температура работ | +5..+30 0С |
| --- | --- |
| Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,22 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 5–50 мм |
| Жизнеспособность раствора | Не менее 30 мин |
| Расход сухого материала при толщине слоя 10 мм | 16-18 кг/м2 |
| Прочность на сжатие | 200 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 10 кг/см2 |
| Морозостойкость | F50 |
| Возможность пешего хождения | 8 часов |
| Устройство керамической облицовки | 3 суток |
| Устройство напольного покрытия | 7 суток |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 25 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ТУ 5745-003-53900726-2004 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.574.П.19093.09.4 от 07.09.04