|  | #### ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ # “ КОНСТАНТА®-НИВЕЛИР” |
| --- | --- |

Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ

Назначение

Применяется для выравнивания оснований бетонных полов и перекрытий в жилых, общественных и производственных помещениях, и подготовки поверхности для последующей  заливки самовыравнивающихся смесей для устройства полов, укладки керамической плитки, природного камня,  паркета, линолеума.

## Подготовка основания

Прочность основания должна быть не ниже прочности выравнивающей смеси «Константа-Нивелир». Межпанельные швы и стыки должны быть заделаны. Неровности поверхности, наплывы бетона и шероховатости высотой более 10 мм должны быть удалены. Поверхность должна быть очищена от пыли, масляных и битумных пятен, краски. Основание необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо» в 1-2 слоя.

## Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой. На 1 кг сухой смеси требуется 0,18-0,20 л воды. Раствор перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородной массы. Приготовленная порция раствора должна быть использована в течение 120 мин.

### Порядок работы

Вручную подать раствор к месту укладки. Перед укладкой раствора установить и надежно закрепить маячные рейки. Фронт работ готовят из расчета полного использования приготовленного раствора. Раствор укладывают на подготовленную поверхность полосами между маячными рейками через одну. Раствор разравнивают с помощью рейки-правила. После затвердевания раствора маячные рейки снимают и производят укладку промежуточных полос. На небольшие площади можно укладывать раствор без маячных реек. В помещении, где производится укладка раствора не должно быть сквозняков. Проектная прочность поля достигается через 28 суток. Допускается ходить по полу через 3 суток.

Технические характеристики

| Температура работ | от +5 до +30 оС |
| --- | --- |
| Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,20 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 10-50 мм |
| Расход сухого материала при толщине слоя 10 мм | 18-20 кг/м2 |
| Жизнеспособность раствора | 120 мин |
| Прочность на сжатие | 200 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 4 кг/см2 |
| Возможность пешего хождения | 24 часа |
| Морозостойкость | F50 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 25 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ТУ 5745-003-53900726-2004 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (095) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.01.03.574.П.033534.09.05 от 14.09.05