|  | #### ЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА # “ КОНСТАНТА®-ЦШ серая” |
| --- | --- |

Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ.

Назначение

Предназначена для наружных и внутренних работ для выравнивания стен из кирпича и бетона, заделки раковин и трещин, подготовки поверхности под оклейку обоями, окраску и другие виды отделочных работ.

## Состав

Портландцемент, фракционированный минеральный наполнитель, водоудерживающие и полимерные добавки.

## Подготовка основания

Основа должна быть сухой, твердой, очищенной от грязи, пыли, красящих и замасливающих веществ. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо».

## Приготовление раствора

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного раствора. На 1 кг сухой смеси требуется 0,30-0,35 л воды. Объем замеса должен быть рассчитан на 1,5-2 часа работы. Время перемешивания не менее 5-7 минут. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2 часов.

### Порядок работы

Наносить и выравнивать стальными шпателями. Следующий слой шпатлевки наносить только после полного высыхания предыдущего слоя и его последующего грунтования. Лицевую поверхность высохшей шпатлевки можно шлифовать абразивными материалами.

Технические характеристики

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Температура работ | от +5 до +30 оС |
| Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси | 0,30-0,35 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 0,8 – 10 мм |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 2 кг/м2 |
| Жизнеспособность раствора | 2 часа |
| Прочность на сжатие | 100 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 5 кг/см2 |
| Морозостойкость | F35 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 20, 25 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ГОСТ 28013-98 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№50.99.04.574.П.023534.10.06 от 23.10.2006