|  | #### ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ # “КОНСТАНТА®-ПЛАСТЕ” |
| --- | --- |

Для внутренних высококачественных ремонтных работ.

Назначение

Используется для заделки трещин, сколов, отверстий, углублений и других дефектов поверхностей, для выравнивания бетонных, штукатурных, гипсокартонных поверхностей и других материалов и конструкций при проведении внутренних отделочных работ. Обработанные поверхности пригодны для окраски и оклейки любыми покрытиями.

## Состав

Белый гипс, фракционированные минеральные заполнители, комплекс пластифицирующих и водоудерживающих добавок.

## Подготовка основания

Основа должна быть сухой, твердой, очищенной от грязи, пыли, красящих и замасливающих веществ. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо».

## Приготовление раствора

Сухую смесь засыпают в емкость с чистой водой (на 1 кг сухой смеси 0,5-0,6 л воды) и перемешивают в течение 3-5 минут до получения однородной массы. Дать раствору отстояться в течение 2-3 минут и повторно перемешать. Приготовленная порция шпатлевки должна быть использована в течение 1 часа.

### Порядок работы

Наносить и выравнивать приготовленный раствор шпатлевки удобно стальным шпателем. Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5 до +30°С. Высохший слой при необходимости хорошо шлифуется абразивным материалом.

Технические характеристики

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Температура работ | от +5 до +30 оС |
| Рекомендуемая толщина слоя | от 0,5 до 8 мм |
| Количество воды затворения | 0,5-0,6 л/кг |
| Время созревания | 5 мин |
| Время потребления | 1 час |
| Время твердения | 3-6 часов |
| Прочность на сжатие | 10 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 3 кг/см2 |
| Расход при слое 1 мм | 0,9-1,0 кг/м2 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 15 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ТУ 5745-002-53900726-2004 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.01.03.574.П.19090.09.4 от 07.09.04