|  | #### ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ##### БЕЛАЯ # “КОНСТАНТА® - ЕСО БЛАНКО” |
| --- | --- |

Для внутренних высококачественных ремонтных работ.

Назначение

Применяется для высококачественного оштукатуривания потолков и стен по кирпичной кладке, бетонным, пенобетонным, гипсовым и цементным основаниям для внутренней отделки помещений.

## Подготовка основания

Основа должна быть сухой, твердой, очищенной от грязи, пыли, красящих и замасливающих веществ. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо».

## Приготовление раствора

Сухую смесь засыпают в емкость с чистой водой (на 1 кг сухой смеси 0,45-0,50 л воды) и перемешивают в течение 3-5 минут до получения однородной массы. Дать раствору отстояться в течение 2-3 минут и повторно перемешать. Приготовленная порция штукатурного раствора должна быть использована в течение 1 часа.

### Порядок работы

Штукатурный раствор нанести на поверхность слоем 5-50 мм вручную кельмой или шпателем и разровнять правилом. При оштукатуривании в два слоя первый слой наносить зубчатым шпателем (для образования бороздок) и не ранее чем через 1 сутки нанести второй слой штукатурки.

Для получения очень гладкой поверхности увлажнить начинающую схватываться штукатурку и загладить металлическим полутерком. Полученная поверхность не нуждается в дополнительном шпатлевании.

Технические характеристики

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Температура работ | от +5 до +30 оС |
| Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси | 0,45-0,50 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | от 5 до 50 мм |
| Расход при толщине слоя 10 мм | 8,5-9,5 кг/м2 |
| Жизнеспособность раствора | 60 мин |
| Начало схватывания | не ранее 60 мин |
| Конец схватывания | не позднее 180 мин |
| Прочность на сжатие | 25 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 3 кг/см2 |
| Время высыхания | 3-7 суток |
| Плотность высохшей штукатурки | не более 1300 кг/м3 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 30 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ТУ 5745-002-53900726-2004 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.01.03.574.П.19090.09.4 от 07.09.04