|  | #### ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ # “КОНСТАНТА® - ЕСО ” |
| --- | --- |

Для внутренних высококачественных ремонтных работ

Назначение

Применяется для ручного оштукатуривания стен и потолков, выравнивания бетонных, штукатурных, гипсокартонных поверхностей, заделки трещин, сколов, отверстий, углублений и других дефектов поверхности при проведении отделочных работ.

## Подготовка основания

Основа должна быть сухой, твердой, очищенной от грязи, пыли, красящих и замасливающих веществ. Сильно впитывающие поверхности (гипс, древесина и др.) и бетонные основания необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо».

## Приготовление раствора

Требуемое количество сухой смеси с помощью миксера или электродрели со специальной насадкой тщательно смешать с чистой водой до получения однородной массы. На 1 кг сухой смеси необходимо 0,45-0,50 л воды. Через 5 минут раствор повторно перемешать. Приготовленная порция штукатурного раствора должна быть использована в течение 1 часа.

### Порядок работы

Штукатурный раствор нанести на поверхность слоем 5-30 мм вручную кельмой или шпателем и разровнять правилом. При оштукатуривании в два слоя первый слой наносить зубчатым шпателем (для образования бороздок) и не ранее чем через 1 сутки нанести второй слой штукатурки.

Для получения очень гладкой поверхности увлажнить начинающую схватываться штукатурку и загладить металлическим полутерком. Полученная поверхность не нуждается в дополнительном шпатлевании.

Технические характеристики

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Температура работ | от +5 до +30 оС |
| Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси | 0,45-0,50 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | от 5 до 30 мм |
| Расход при толщине слоя 10 мм | 10 кг/м2 |
| Жизнеспособность раствора | 60 мин |
| Начало схватывания | не ранее 60 мин |
| Конец схватывания | не позднее 180 мин |
| Прочность на сжатие | 25 кг/см2 |
| Прочность сцепления с основанием | 3 кг/см2 |
| Время высыхания | 3-7 суток |
| Плотность высохшей штукатурки | не более 1300 кг/м3 |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Упаковка | 30 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ТУ 5745-002-53900726-2004 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.574.П.19090.4 от 07.09.04

Сертификат соответствия в системе Мосстройсертификация

RU.МСС.186.643.2.ПР.3.10409 от 26.05.2005 г.